附件2

33项加工贸易单耗标准文本

- 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线加工贸易单耗标准

HDB/FZ041－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线（白纱） | 千克 | 5402329000 | 1100旦- 1400旦 | 尼龙-6切片 | 千克 | 3908101990 | 密度1.12-1.14克/立方厘米 | 1 | 3.5 |
| 2 | 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线（白纱） | 千克 | 5402329000 | 1100旦- 1400旦 | 尼龙-6切片 | 千克 | 3908101990 | 密度1.12-1.14克/立方厘米 | 0.99 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 尼龙-6消光切片 | 千克 | 3908101990 | 含15%二氧化钛 | 0.01 | 3.5 |
| 3 | 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线（白纱） | 千克 | 5402329000 | 1100旦- 1400旦 | 尼龙-6切片 | 千克 | 3908101990 | 密度1.12-1.14克/立方厘米 | 0.98 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 尼龙-6消光切片 | 千克 | 3908101990 | 含15%二氧化钛 | 0.02 | 3.5 |
| 4 | 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线（白纱） | 千克 | 5402329000 | 1100旦- 1400旦 | 尼龙-6切片 | 千克 | 3908101990 | 密度1.12-1.14克/立方厘米 | 0.97 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 尼龙-6消光切片 | 千克 | 3908101990 | 含15%二氧化钛 | 0.03 | 3.5 |
| 5 | 尼龙-6膨化变形长丝地毯用纱线（色纱） | 千克 | 5402329000 | 1100旦- 1400旦 | 尼龙-6切片 | 千克 | 3908101990 | 密度1.12-1.14克/立方厘米 | 0.96 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 尼龙-6色母粒 | 千克 | 3206490000 | 颜料含量小于10% | 0.04 | 4.5 |

注：本标准数据已按公定回潮率计算。

- 化纤制针织长毛绒布（割圈法针织人造毛皮）加工贸易单耗标准

HDB/FZ042－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 化纤制针织长毛绒布 （割圈法针织人造毛皮） | 千克 | 6001100030 | 毛高＜8毫米 | 腈纶纱线 | 千克 | 55093200 | 各种规格 | 0.795 | 17.0 |
|  |  |  |  |  | 聚酯弹力丝 |  | 54023310 |  | 0.175 | 5.0 |
|  |  |  |  |  | 粘合剂 |  | 35069900 |  | 0.030 | 70.0 |
| 2 | 化纤制针织长毛绒布 （割圈法针织人造毛皮） | 千克 | 6001100030 | 毛高≥8毫米 | 腈纶纱线 | 千克 | 55093200 | 各种规格 | 0.795 | 25.5 |
|  |  |  |  |  | 聚酯弹力丝 |  | 54023310 |  | 0.175 | 5.0 |
|  |  |  |  |  | 粘合剂 |  | 35069900 |  | 0.030 | 70.0 |

注：本标准数据已按公定回潮率计算。

- 亚码男西裤加工贸易单耗标准

HDB/FZ043－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 单耗 （米/条） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |
| 1 | 棉制男西裤 | 条 | 62034290 | 正装、亚码 卷脚口、网脚口 | 纯棉及混纺机织物 | 米 | 5208、5209、5210、5211、5212、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.88 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.40 |
| 3 | 化纤男西裤 | 条 | 62034390 | 正装、亚码 卷脚口、网脚口 | 化纤及混纺机织物 | 米 | 5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.85 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.38 |
| 5 | 麻制、羊毛或动物细毛制及其他材料纺织材料制男西裤 | 条 | 62034100 62034990 | 正装、亚码 卷脚口、网脚口 | 麻机织物、羊毛或 动物细毛织物 | 米 | 5111、5112、5309、5310、5311、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.88 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.40 |
| 7 | 棉制男西裤 | 条 | 62034290 | 正装、亚码 翻脚口 | 纯棉及混纺机织物 | 米 | 5208、5209、5210、5211、5212、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.99 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.48 |
| 9 | 化纤男西裤 | 条 | 62034390 | 正装、亚码 翻脚口 | 化纤及混纺机织物 | 米 | 5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.96 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.45 |
| 11 | 麻制、羊毛或动物细毛制及其他材料纺织材料制男西裤 | 条 | 62034100 62034990 | 正装、亚码 翻脚口 | 麻机织物、羊毛或 动物细毛织物 | 米 | 5111、5112、5309、5310、5311、5801品目项下全部税号 | 面料幅宽44英寸 (或112厘米) | 1.99 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 面料幅宽58英寸 (或 147厘米) | 1.48 |

注：1、表中单耗数据已包含缩率；

2、表中单耗数据已包含净耗和工艺损耗。

- 熔喷法非织造布（无纺织物）加工贸易单耗标准

HDB/FZ044－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单 位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单 位 | 商品编号 | 规格 |  |  |
| 1 | 聚丙烯（丙纶）熔喷法非织造布 （空气过滤及阻隔用） | 千克 | 56031190 56031290 56031390 56031490 | 各种 规格 | 聚丙烯（丙纶）切片 | 千克 | 3902100090 | 各种 规格 | 1 | 12.5 |
| 2 | 聚丙烯（丙纶）熔喷法非织造布 （擦拭及吸油污材料用） | 千克 | 56031190 56031290 56031390 56031490 |  | 聚丙烯（丙纶）切片 | 千克 | 3902100090 |  | 1 | 11.0 |
| 3 | 聚丙烯（丙纶）熔喷法非织造布 （保暖材料用） | 千克 | 56031190 56031290 56031390 56031490 |  | 聚丙烯（丙纶）切片 | 千克 | 3902100090 |  | 1 | 11.9 |

注：1、表中均为生产白色熔喷法非织造布的单耗标准值。生产有色熔喷法非织造布的工艺损耗率数值，应在上述数值基础上增加2%；

2、本标准数据已按公定回潮率计算。

- 热风法非织造布（无纺织物）加工贸易单耗标准

HDB/FZ045－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | PE/PP双组分复合纤维热风法非织造布 （卫生巾面层材料用） | 千克 | 56039190 | ≤25克/平方米 | 双组分复合纤维 (常用PE/PP纤维) | 千克 | 55039000 | 各种规格 | 1 | 11.0 |
| 2 | PE/PP双组分复合纤维热风法非织造布 （卫生护垫芯层材料用） | 千克 | 56039290 | ＞25克/平方米 且≤70克/平方米 | 双组分复合纤维 (常用PE/PP纤维) | 千克 | 55039000 |  | 1 | 10.7 |
| 3 | PE/PP双组分复合纤维热风法非织造布 （服装芯层保暖材料用） | 千克 | 56039290 | ＞25克/平方米 且≤70克/平方米 | 双组分复合纤维 (常用PE/PP纤维) | 千克 | 55039000 |  | 1 | 10.4 |

注：1、表中均为生产白色热风法非织造布的单耗标准值。生产有色热风法非织造布的工艺损耗率数值，应在上述数值基础上增加2%；

2、本标准数据已按公定回潮率计算。

- 精梳毛型纯腈纶针织纱线加工贸易单耗标准

HDB/FZ046－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 本色精梳毛型纯腈纶针织纱线 | 千克 | 55093200 | 各种支数 | 聚丙烯腈（腈纶）长丝丝束 | 千克 | 55013000 | 0.66分特—5.5分特 | 1 | 4.9 |
|  |  |  |  |  | 聚丙烯腈（腈纶）毛型短纤 |  | 55033000 |  |  |  |
| 2 | 染色精梳毛型纯腈纶针织纱线（纱线染色） | 千克 | 55093200 | 各种支数 | 聚丙烯腈（腈纶）长丝丝束 | 千克 | 55013000 | 0.66分特—5.5分特 | 1 | 7.0 |
|  |  |  |  |  | 聚丙烯腈（腈纶）毛型短纤 |  | 55033000 55063000 |  |  |  |
| 3 | 染色精梳毛型纯腈纶针织纱线（毛条染色） | 千克 | 55093200 | 各种支数 | 聚丙烯腈（腈纶）长丝丝束 | 千克 | 55013000 55063000 | 0.66分特—5.5分特 | 1 | 9.0 |
|  |  |  |  |  | 聚丙烯腈（腈纶）毛型短纤 |  | 55033000 55063000 |  |  |  |

注：1、分特（dTex）：在公定回潮率的条件下，1000米纱线重量的克数；

2、本标准数据已按公定回潮率计算。

- 牛仔布加工贸易单耗标准

HDB/FZ047－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 纯棉牛仔布 | 千克 | 5208490090 | 51英寸至65英寸 ≤200克/平方米 | 棉纱 | 千克 | 5205、5206品目 项下全部税号 | 5英支至80英支 | 1 | 5.4 |
|  |  |  | 5209420010 5209420090 5209490090 | 51英寸至65英寸 >200克/平方米 |  |  |  |  | 1 | 6.0 |
| 2 | 棉混纺、人造纤维制牛仔布 | 千克 | 5210499019 5210499029 5210499099 5516130000 5516230090 5516430090 5516930090 | 51英寸至65英寸 ≤200克/平方米 | 棉与人造纤维 混纺纱 | 千克 | 5206、5403、5510品目项下全部税号除5510200000外 | 5英支至80英支 | 1 | 5.2 |
|  |  |  | 5211420010 5211420090 5211490019 5211490029 5211490099 5212240030 5212240090 5516130000 5516230040 5516230090 5516430010 5516430090 5516930090 | 51英寸至65英寸 >200克/平方米 | 棉与化学纤维 混纺纱 | 千克 |  |  | 1 | 5.8 |
| 3 | 麻棉混纺牛仔布 | 千克 | 5309290024 5309290028 5309290029 5309290099 5311001529 5311001539 5311001540 | 51英寸至65英寸 | 麻棉纱 | 千克 | 5308901100、5308901200 5308901300、5308901400 5509990000及 5206、5306、5510品目项下全部税号除5510200000外 | 5英支至32英支 | 1 | 6.8 |

注：1、丝光产品工艺损耗率在上述数值基础上相应增加：纯棉牛仔布增加5%，棉混纺、人造纤维制牛仔布增加4%，麻棉混纺牛仔布增加6%；

2、丝光加涂层类、压光类或套色类产品工艺损耗率在上述数值基础上相应增加：纯棉牛仔布增加6%，棉混纺、人造纤维制牛仔布增加4.5%，麻棉混纺牛仔布增加8%；

3、本标准数据已按公定回潮率计算。

- 化学纤维长丝缝纫线加工贸易单耗标准

HDB/FZ048－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 化学纤维长丝缝纫线（坯线） | 千克 | 54011010 54012010 | 40－1000分特 各种股数 | 化学纤维长丝 | 千克 | 54023190、54023390、54023900、54024510、54024520、54024590、54024600、54024700、54024900、54025110、54025120、54025190、54033100、54033900 | 40－1000 分特 | 1 | 3.5 |
| 2 | 化学纤维长丝缝纫线（染色线） | 千克 |  |  | 化学纤维长丝 | 千克 |  |  | 1 | 6.5 |

注：本标准数据已按公定回潮率计算。

- 机织簇绒棉地毯加工贸易单耗标准

HDB/QB032-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/平方英尺） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |
| 1 | 机织簇绒棉地毯 | 平方英尺 | 5705009000 | 0.225±0.01千克/ 平方英尺 | 棉纱 | 千克 | 5205110000 | 4S/2 2S/4 | 0.1768 | 9.18 |
| 2 | 机织簇绒棉地毯 | 平方英尺 | 5705009000 | 0.200±0.01千克/ 平方英尺 | 棉纱 | 千克 | 5205110000 | 4S/2 2S/4 | 0.1508 | 9.08 |
| 3 | 机织簇绒棉地毯 | 平方英尺 | 5705009000 | 0.180±0.01千克/ 平方英尺 | 棉纱 | 千克 | 5205110000 | 4S/2 | 0.1311 | 10.49 |

注：1、本标准成品规格为“每平方英尺机织簇绒棉地毯的质量”；

2、1平方米=10.7639平方英尺。

- 面粉加工贸易单耗标准

HDB/QB033-2009

| 序号 | 成品 |  |  |  | 原料 |  |  |  | 单耗 （千克∕千克） | 副产品及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  | 麸皮和次粉 比例：24%-29% |
| 1 | 面粉 | 千克 | 1101000001 | 粉状物 | 小麦 | 千克 | 1001100001 | 颗粒状 | 1.34-1.42 |  |

注： 小麦加工面粉有副产品麸皮和次粉产出，麸皮和次粉的比例占小麦的24%-29%。

- 硬聚氯乙烯(PVC-U)管加工贸易单耗标准

HDB/QB034-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克∕千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  |  |
| 1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 | 千克 | 3917230000 | 给水 | 聚氯乙烯（PVC）树脂 | 千克 | 3904109001 | K>64 | 0.8785 | 2 |
|  |  |  |  |  | 色料 | 千克 | 3204170000 |  | 0.0010 | 2 |
|  |  |  |  |  | 热稳定剂 | 千克 | 3812309000 |  | 0.0650 | 2 |
|  |  | 千克 | 3917230000 | 排水 | 聚氯乙烯（PVC）树脂 | 千克 | 3904109001 | K>64 | 0.8195 | 2 |
|  |  |  |  |  | 色料 | 千克 | 3204170000 |  | 0.0005 | 2 |
|  |  |  |  |  | 热稳定剂 | 千克 | 3812309000 |  | 0.0600 | 2 |
|  |  | 千克 | 3917230000 | 电线护套管 | 聚氯乙烯（PVC）树脂 | 千克 | 3904109001 | K>64 | 0.8655 | 2 |
|  |  |  |  |  | 色料 | 千克 | 3204170000 |  | 0.0005 | 2 |
|  |  |  |  |  | 热稳定剂 | 千克 | 3812309000 |  | 0.0840 | 2 |

注：除上述原料外，成品加工中还通常添加适量填充料。

- 聚氯乙烯人造革加工贸易单耗标准

HDB/QB035-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克∕千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯人造革 | 千克 | 3921121000 | 54”-58” | 聚氯乙烯树脂 | 千克 | 3904109001 | 疏松3型 | 0.47-0.49 | 4 |
|  |  |  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 或邻苯二甲酸二壬酯 | 千克 | 2917320000 或2917330000 | 油状、无色至微黄液体 | 0.25-0.29 | 4 |

注：该标准适用于压延法生产聚氯乙烯人造革。

- 不锈钢保温瓶（杯）加工贸易单耗标准

HDB/QB036-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 (千克∕千克) | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 （钢号、厚、宽） |  |  |
| 1 | 不锈钢保温瓶（杯） | 千克 | 9617001000 9617009000 | 0.3L-2L | 冷轧不锈钢卷板 | 千克 | 7219340000 7219350000 | 304#、 0.4 mm≦厚≦0.6 mm、宽=1219mm | ≧0.9且≦1 | 33 |

注：同一规格带塑料把手的保温瓶（杯），其不锈钢卷板的净耗相对较小，靠近下限；反之，不带塑料把手的保温瓶（杯），不锈钢卷板的净耗较高，靠近上限。

- 不锈钢合页加工贸易单耗标准

HDB/QB037-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 （长×宽 厚度 轴直径） | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 （长×宽×厚度 钢号） |  |  |
| 1 | 不锈钢合页 | 千克 | 8302100000 | 3.5″×3.5″（厚2.5mm、轴6mm） | 冷轧不锈钢平板 | 千克 | 7219330000 | 2439×1219× 2.5mm 304# | 0.82 | 11.2 |
| 2 |  |  |  | 4″×3″ （厚2mm、轴6mm） |  |  |  | 2439×1219× 2.0mm 304# | 0.78 | 13.7 |
| 3 |  |  |  | 4″×3″ （厚2.5mm、轴6mm） |  |  |  | 2439×1219×2.5mm 304# | 0.81 | 12.7 |
| 4 |  |  |  | 4″×4″ （厚2.5mm、轴6mm） |  |  |  | 2439×1219×2.5mm 304# | 0.85 | 10.2 |
| 5 |  |  |  | 4″×3″ （厚3mm、轴6mm） |  |  | 7219320000 | 2439×1219×3.0mm 304# | 0.81 | 14.9 |
| 6 |  |  |  | 4″×4″ （厚3mm、轴8mm） |  |  |  | 2439×1219×3.0mm 304# | 0.78 | 11.7 |
| 7 |  |  |  | 4″×3.5″ （厚3mm、轴6mm） |  |  |  | 2439×1219×3.0mm 304# | 0.81 | 7.8 |
| 8 |  |  |  | 5″×3.5″ （厚3mm、轴6mm） |  |  |  | 2439×1219×3.0mm 304# | 0.83 | 12.9 |

注：1、本标准原料为未经分条加工的双面抛光的冷轧不锈钢平板，对使用已开条不锈钢冷轧板的，工艺损耗率相应下降；

2、成品是抽芯型不锈钢合页（含一片“     ”形钢片和一片“    ”形钢片、直径为6mm/8mm转轴、轴承介子及页母），规格相同但转轴直径不同，净耗有一定差异；其次，合页冲螺丝孔数不同，净耗也会有差异。

- 胶合板用单板加工贸易单耗标准

HDB/LY004-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 (m³/ m³) | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  |  |
| 1 | 胶合板用单板 | m³ | 10 4408102090 4408312000 4408319000 4408392010 4408392020 4408392030 4408392090 4408902110 4408902190 4408902911 4408902991 | 1、符合进口国单板质量标准和中华人民共和国林业行业标准-胶合板用单板（LY/T1599-2002）规定 2、厚度：0.55mm-3.20mm 宽度：2540mm、1270mm 970mm、850mm 长度：2540mm、2235mm 1930mm、1270mm | 原木 | m³ | 4403201010 4403201090 4403202000 4403203000 4403204000 4403209010 4403209090 4403410000 4403492000 4403493000 4403494000 4403995000 4403998010 4403998090 4403999010 4403999090 | 1、符合出口国的原木标准和中华人民共和国国家标准-胶合板用单板用原木（GB/T15779-2006）规定 2、长度：2m、2.6m、4m、5.2m、6m等 径级：直径>26cm | 1 | 30-46 |

注：如果采用先剪切后干燥工艺，单板工艺损耗率增加5%。

- 饰面用单板加工贸易单耗标准

HDB/LY005-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （m³/ m³） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  |  |
| 1 | 饰面用单板 | m³ | 4408101910 4408101990 4408311900 4408391910 4408391920 4408391930 4408391990 4408901210 4408901290 4408901911 4408901919 4408901991 4408901999 | 1、应符合进口国的单板质量标准、中华人民共和国国家标准-刨切单板（GB/T13010－2006） 2、厚度：0.20mm -6.00mm 宽度：自60mm起 长度：1930mm、2235mm、2540mm | 原木 | m³ | 4403201010 4403201090 4403202000 4403203000 4403491000 4403910000 4403920000 4403991000 4403992000 4403995000 4403996000 4403998010 4403998090 4403999010 4403999090 | 1、符合出口国的原木标准、 中华人民共和国国家标准—刨切单板用原木（GB/T15106-2006） 2、长度：2m-13m 径级：直径≥26cm | 1 | 50-60 |
|  |  |  |  |  | 木方 | m³ | 4403201010 4403201090 4403202000 4403203000 4403491000 4403910000 4403920000 4403991000 4403992000 4403995000 4403996000 4403998010 4403998090 4403999010 4403999090 | 长度×宽度×厚度2600×800×750mm 2700×650×500mm 3000×400×720mm 3000×650×750mm 3000×800×1000mm 3200×600×720mm 3200×600×1000mm 4250×750×720mm | 1 | 30-42 |
|  |  |  |  |  | 单板毛坯 | m³ | 4408101910 4408101990 4408311900 4408391910 4408391920 4408391930 4408391990 4408901210 4408901290 4408901911 4408901919 4408901991 4408901999 | 厚度：0.20mm -6.00mm 宽度：自60mm起 长度：自1930mm起 | 1 | 30-40 |

注：如果饰面用单板成品不需要裁边（或修边），则工艺损耗率降低5%。

- 中密度纤维板加工贸易单耗标准

HDB/LY006-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （m³/ m³） | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 |  |  |
| 1 | 中密度纤维板 | m³ | 4411122100 4411122900 4411132100 4411132900 4411142100 4411142900 4411931000 4411939000 | 1、符合进口国的纤维板质量标准、中华人民共和国国家标准-中密度纤维板（GB/T11718-1999）规定 2、长度：1830mm、2135mm、2440mm 宽度：915mm、1220mm 厚度：5mm-30mm 密度：0.50 g/cm3-0.80g/cm3 | 木 片 | m³ | 4401210010 4401210090 4401220010 4401220090 | 木片长度：16mm-30mm | 0.85-0.92 | 15-25 |

- 甲磺草胺加工贸易单耗标准

- HDB/SH034-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） |  | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |  |
| 1 | 甲磺草胺 | 千克 | 2935009015 | 含量 ≥91% | 苯肼 | 千克 | 2928000090 | 含量 ≥85% | 0.299 | 48.90 |  |
|  |  |  |  |  | 氰酸钠 | 千克 | 2842901000 | 含量 ≥90% | 0.170 | 51.70 |  |

注： 1. 成品中除了甲磺草胺以外，还有多氯杂质、异构体杂质、双磺化杂质等。

2. 生产过程中，每步发生副反应所产生的副产物在中间体中，最终存在于成品中。主要有多氯产物、异构体产物、双磺化产物等。

- 邻苯二甲酸二辛酯加工贸易单耗标准

HDB/ SH035-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 千克 | 2917320000 | 含量≥99.6% | 2-乙基己醇(异辛醇) | 千克 | 2905169000 | 含量≥99.5% | 0.6669 | 1.20 |
|  |  |  |  |  | 邻二甲苯 |  | 2902410000 | 含量≥98.0% | 0.2718 | 26.18 |

- 邻苯二甲酸二异壬酯加工贸易单耗标准

- HDB/SH036-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） |  | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 千克 | 2917330000 | 含量≥99.6% | 异壬醇 | 千克 | 2905199090 | 含量≥99.0% | 0.6892 | 1.82 |  |
|  |  |  |  |  | 邻二甲苯 |  | 2902410000 | 含量≥98.0% | 0.2536 | 26.18 |  |
| 2 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 千克 | 2917330000 | 含量≥99.6% 轻组份含量(wt%)≤0.05 | 异壬醇 | 千克 | 2905199090 | 含量≥99.0% | 0.6892 | 3.02 |  |
|  |  |  |  |  | 邻二甲苯 |  | 2902410000 | 含量≥98.0% | 0.2536 | 26.18 |  |

- 六氟丙烯加工贸易单耗标准

HDB/ SH037-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |
| 1 | 六氟丙烯 | 千克 | 2903399090 | 含量≥99.95% | 三氯甲烷 | 千克 | 29031300 | 含量≥99.9% | 2.39 | 38.72 |

- 乙酸正丁酯加工贸易单耗标准

- HDB/ SH038-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |  |
| 1 | 乙酸正丁酯 | 千克 | 2915330000 | 含量≥99.5% | 冰乙酸（冰醋酸） | 千克 | 2915211000 | 含量≥99.8% | 0.5170 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 正丁醇 | 千克 | 2905130000 | 含量≥99.5% | 0.6381 | 1.2 |

- 摩托车轮胎（橡胶外胎及内胎）加工贸易单耗标准

HDB／SH039-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 天然橡胶含胶率 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |
| 1 | 摩托车外胎 | 千克 | 40114000 | ≤57％ | 天然橡胶 | 千克 | 40012100 40012200 40012900 | 应符合国家标准GB/T 8081《天然生胶 标准橡胶规格》、GB/T 8089《天然生胶 烟片胶》对天然橡胶质级的认定。 | 6.5 |
| 2 | 摩托车内胎 | 千克 | 40139090 | ≤60％ | 天然橡胶 | 千克 | 40012100 40012200 40012900 |  | 6.5 |

注：单耗计算公式：摩托车轮胎耗用天然橡胶（Kg）＝单位轮胎质量（Kg）×天然橡胶含胶率（％）/［1-工艺损耗率（％）］

- 不饱和聚酯树脂加工贸易单耗标准

HDB/ SH040－2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 单耗 （千克/千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |
| 1 | 不饱和 聚酯树脂 | 千克 | 39079100 | 通用型 （G型） （IG型） 钮扣型 （UPr-BS） （UPr-BR） | 邻苯二甲酸酐 | 千克 | 2917350000 | 应符合GB/T 15336-2006《邻苯二甲酸酐》的要求 | 0.3879 |
| 2 |  |  |  |  | 间苯二甲酸 |  | 2917391000 | 含量≥98% | 0.4263 |
| 3 |  |  |  |  | 对苯二甲酸 |  | 2917361100 | 含量≥98% | 0.4263 |
| 4 |  |  |  |  | 顺丁烯二酸酐（马来酸酐） |  | 2917140000 | 应符合GB 3696-92《工业顺丁烯二酸酐》的要求 | 0.3950 |
| 5 |  |  |  |  | 乙二醇 |  | 2905310000 | 应符合GB 4649-93《工业用乙二醇》的要求 | 0.2694 |
| 6 |  |  |  |  | 丙二醇 |  | 2905320000 | 含量≥98% | 0.3034 |
| 7 |  |  |  |  | 二甘醇 |  | 2909410000 | 含量≥98% | 0.3623 |
| 8 |  |  |  |  | 2-甲基-1，3-丙二醇 |  | 2905399090 | 含量≥98% | 0.3340 |
| 9 |  |  |  |  | 苯乙烯 |  | 2902500000 | 应符合国家标准 GB 3915-1998《工业用苯乙烯》的要求 | 0.5257 |

注：1、同一产品的酸类或醇类原料中，不可能有两种或两种以上原料同时达到表中的单耗值；

2、同一产品中使用两种或两种以上酸（或酸酐）类原料时，酸类原料的单耗总量不大于0.4885；

3、同一产品中使用两种或两种以上醇类原料时，醇类原料的单耗总量不大于0.3623。

- 车辆用层压安全玻璃加工贸易单耗标准（1）

- HDB/ JC007-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （平方米/平方米） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 车辆用层压安全玻璃 | 平方米 | 70072190 | 厚度 3.2-12.0 mm | 平板玻璃 | 平方米 | 70052900 | 厚度1.6—6.0 mm 宽度400—2440 mm 长度900—3660 mm | 2 | 12 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | 平方米 | 39209100 | 厚度0.76 mm 宽度430-2500 mm | 0.9 | 8.5 |

注：本标准为在制造过程中使用拉膜工艺的单耗标准。

车辆用层压安全玻璃加工贸易单耗标准（2）

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （平方米/平方米） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 |  |  |
| 1 | 车辆用层压 安全玻璃 | 平方米 | 70072190 | 厚度 3.2-12.0 mm | 平板玻璃 | 平方米 | 70052900 | 厚度1.6—6.0 mm 宽度400—2440 mm 长度900—3660 mm | 2 | 12 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | 平方米 | 3920910000 | 厚度0.76 mm 宽度430-2500 mm | 1 | 9 |

注：本标准为在制造过程中未使用拉膜工艺的单耗标准。

- 加工贸易单耗标准

HDB/ JC008-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单位 | 商品编号 | 品质、规格 |  |
| 1 | 晶圆用石英玻璃制超纯硅载体（石英舟） | 千克 | 7020001901 | 4″晶圆用 | 光导纤维预制棒 | 千克 | 70022010 | 应符合国家标准《石英玻璃中羟基含量实验方法》（GB/T12442-90）、行业标准《半导体用透明石英玻璃管》(JC-/T597-1995) 对品质的认定 | 18 |
|  |  |  |  | 6″晶圆用 |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 8″晶圆用 |  |  |  |  | 30 |
| 2 | 晶圆用石英玻璃管 | 千克 | 7020001901 | 壁厚≤5mm | 光导纤维用波导石英玻璃管及熔凝石英玻璃或熔凝硅石制玻璃管 | 千克 | 70023110 70023190 |  | 20 |
|  |  |  |  | 壁厚＞5mm |  |  |  |  | 62 |
| 3 | 晶圆用石英隔热基座 （保温筒） | 千克 | 7020001901 |  | 石英锭 | 千克 | 70022090 |  | 60 |

注：本标准成品应符合国家标准《透明石英玻璃气泡、气线检验方法》（GB5949-86）、行业技术标准《半导体用透明石英玻璃管》(JC-/T597-1995)对晶圆用石英玻璃器件品质的认定。

- 铸造铜质水嘴/阀体加工贸易单耗标准

HDB/ JC009-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 |  |
| 1 | 面盆水嘴（机械、恒温、感应式）、洗涤水嘴、净身水嘴 | 套（个） | 84818090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 22.95 |
| 2 | 浴缸水嘴 | 套（个） | 84818090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 23.67 |
| 3 | 普通冷水嘴 | 套（个） | 84818090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 17.26 |
| 4 | 面盆水嘴（机械、恒温、感应式）阀体、洗涤水嘴阀体、净身水嘴阀体 | 千克 | 84819090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 22.95 |
| 5 | 浴缸水嘴阀体 | 千克 | 84819090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 23.67 |
| 6 | 普通冷水嘴阀体 | 千克 | 84819090 | 各种规格 | 黄铜 | 千克 | 74032100 | 含铜量57%~63% | 17.26 |

- EI型变压器硅电钢片加工贸易单耗标准

HDB/YB007-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 ≦（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单位 | 商品 编号 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格型号 |  |  |
|  | EI型变压器硅电钢片 | 千克 | 8504901900 | EI-14 | 硅电钢卷板 | 千克 | 7225110000 7225190000 7226110000 7226190000 | 取向性硅电钢卷板厚度有：0.23㎜、0.27㎜、0.30㎜、0.35㎜; 无取向性硅电钢卷板厚度有：0.35㎜、 0.50㎜、0.65㎜。 | 1 | 22.4 |
|  |  |  |  | EI-16 |  |  |  |  |  | 27.3 |
|  |  |  |  | EI-19 |  |  |  |  |  | 20.4 |
|  |  |  |  | EI-24 |  |  |  |  |  | 22.4 |
|  |  |  |  | EI-28 |  |  |  |  |  | 18.2 |
|  |  |  |  | EI-30 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | EI-35 |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  |  |  |  | EI-41 |  |  |  |  |  | 10.9 |
|  |  |  |  | EI-41-中2H |  |  |  |  |  | 12.2 |
|  |  |  |  | EI-43 |  |  |  |  |  | 6.4 |
|  |  |  |  | EI-45 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-48 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-48-中2H |  |  |  |  |  | 4.4 |
|  |  |  |  | EI-54 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-57 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-57-中2H |  |  |  |  |  | 4.2 |

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 ≦（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 单位 | 商品 编号 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格型号 |  |  |
|  | EI型变压器硅电钢片 | 千克 | 8504901900 | EI-57-4H | 硅电钢卷板 | 千克 | 7225110000 7225190000 7226110000 7226190000 | 取向性硅电钢卷板厚度有：0.23㎜、0.27㎜、0.30㎜、0.35㎜; 无取向性硅电钢卷板厚度有：0.35㎜、 0.50㎜、0.65㎜。 | 1 | 5.2 |
|  |  |  |  | EI-60 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-60-4H |  |  |  |  |  | 4.0 |
|  |  |  |  | EI-64-4H |  |  |  |  |  | 4.0 |
|  |  |  |  | EI-66 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-66-4H |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  |  |  |  | EI-74-4H |  |  |  |  |  | 4.0 |
|  |  |  |  | EI-76.2 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  | EI-76.2-4H |  |  |  |  |  | 4.4 |
|  |  |  |  | EI-85.8 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | EI-85.8-4H |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  |  |  |  | EI-96 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | EI-96-4H |  |  |  |  |  | 4.7 |
|  |  |  |  | EI-105-4H |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  |  |  |  | EI-114-4H |  |  |  |  |  | 4.7 |
|  |  |  |  | EI-120-4H |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  |  |  |  | EI-133.2-4H |  |  |  |  |  | 4.3 |
|  |  |  |  | EI-150 |  |  |  |  |  | 4.4 |
|  | EI型变压器硅电钢片 | 千克 | 8504901900 | EI-152.4-4H | 硅电钢卷板 | 千克 | 7225110000 7225190000 7226110000 7226190000 | 取向性硅电钢卷板厚度有：0.23㎜、0.27㎜、0.30㎜、0.35㎜; 无取向性硅电钢卷板厚度有：0.35㎜、 0.50㎜、0.65㎜。 | 1 | 4.3 |
|  |  |  |  | EI-162-4H |  |  |  |  |  | 4.3 |
|  |  |  |  | EI-171 |  |  |  |  |  | 4.4 |
|  |  |  |  | EI-180-4H |  |  |  |  |  | 3.9 |
|  |  |  |  | EI-192-4H |  |  |  |  |  | 3.8 |

备注：1、退火工序损耗率非必须工序，因此，本标准值不包括退火损耗；

2、本标准中“硅电钢卷板“为未经分条加工，若直接进口已分条的硅电钢卷带，则损耗率应是对应标准值下降1.5%；

3、冷轧硅电钢卷板是表面涂有绝缘保护膜的硅电钢卷板，按轧制方式和导磁性能分，有冷轧取向性硅电钢卷板和冷轧无取向性硅电钢卷板，英文代码“H”代表无取向性； “ Z”代表有取向性。

- 不锈钢结构体管加工贸易单耗标准

HDB/ YB008-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 不锈钢结构体管 | 千克 | 73089000 | 厚4.75-10mm 外径63.5-406.4mm | 热轧不锈钢卷板 | 千克 | 72191200 | 厚4.75-10mm | 1 | 5.94 |
| 2 | 不锈钢结构体管 | 千克 | 73089000 | 厚3.0-4.75mm 外径25.4-406.4mm | 热轧不锈钢卷板 | 千克 | 72191329 | 厚3.0-4.75mm | 1 | 5.02 |
| 3 | 不锈钢结构体管 | 千克 | 73089000 | 厚1.0-2.99mm 外径9.5-273.5mm | 冷轧不锈钢卷板 | 千克 | 72193300 | 厚1.0-3.0mm | 1 | 4.06 |
| 4 | 不锈钢结构体管 | 千克 | 73089000 | 厚0.5-1.0mm 外径9.5-50.8mm | 冷轧不锈钢卷板 | 千克 | 72193400 | 厚0.5-1.0mm | 1 | 2.89 |

- 钢卷板纵剪分条制品加工贸易单耗标准

HDB/YB009-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/千克） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 切条冷轧钢卷板 | 千克 | 72112300 | 厚0.3-3.2mm，宽600mm以下 | 冷轧钢卷板 | 千克 | 72091890 72091790 72091690 72091590 | 厚0.3-3.2mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 2 | 切条电镀锌钢卷板 | 千克 | 72122000 | 厚0.2-3.2mm，宽600mm以下 | 电镀锌钢卷板 | 千克 | 72103000 | 厚0.2-3.2mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 3 | 切条非电镀锌钢卷板 | 千克 | 72123000 | 厚0.2-3.2mm，宽600mm以下 | 非电镀锌钢卷板 | 千克 | 72104900 | 厚0.2-3.2mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 4 | 切条镀锡钢卷板 | 千克 | 72121000 | 厚0.2-0.8mm，宽600mm以下 | 镀锡钢卷板 | 千克 | 72101100 72101200 | 厚0.2-0.8mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 5 | 切条镀铜钢卷板 | 千克 | 72125000 | 厚0.3-2.0MM，宽600MM以下 | 镀铜钢卷板 | 千克 | 72109000 | 厚0.3-2.0mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 6 | 切条涂塑非合金钢卷板 | 千克 | 72124000 | 厚0.2-2.0mm，宽600mm以下 | 涂塑非合金钢卷板 | 千克 | 72107000 | 厚0.2-2.0mm， 宽600MM以上 | 1 | 2.5 |
| 7 | 切条镀铝钢卷板 | 千克 | 72125000 | 厚0.2-2.0mm，宽600mm以下 | 镀铝钢卷材 | 千克 | 72106900 | 厚0.2-2.0mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |
| 8 | 切条冷轧不锈钢卷板 | 千克 | 72202000 72202030 | 厚0.1-2.0mm，宽600mm以下 | 冷轧不锈钢卷板 | 千克 | 72193400 72193500 | 厚0.1-2.0mm， 宽600mm以上 | 1 | 2.5 |

- 钢铁制金属软管、钢铁制金属管件加工贸易单耗标准（1）

- HDB/YB010-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 （厚度mm） | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 （宽度mm） |  |
| 1 | 钢铁制金属软管 | 米 | 8307100000 | 厚度≤0.22 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220202000 | 宽度＜300 | 7.5 |
| 2 | 钢铁制金属软管 | 米 | 8307100000 | 0.22＜厚度≤0.36 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220203000 | 宽度＜300 | 7.8 |
| 3 | 钢铁制金属软管 | 米 | 8307100000 | 0.36＜厚度≤0.5 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220203000 | 300≤宽度＜600 | 8 |

注：本表损耗率为造管成型加工过程的损耗。

钢铁制金属软管、钢铁制金属管件加工贸易单耗标准（2）

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 （厚度mm） | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 （宽度mm） |  |
| 1 | 钢铁制金属软管管件 | 米 | 8307100000 | 厚度≤0.22 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220202000 | 宽度＜300 | 14.4 |
| 2 | 钢铁制金属软管管件 | 米 | 8307100000 | 0.22＜厚度≤0.36 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220203000 | 宽度＜300 | 14.7 |
| 3 | 钢铁制金属软管管件 | 米 | 8307100000 | 0.36＜厚度≤0.5 | 冷轧不锈钢带材 | 千克 | 7220203000 | 300≤宽度＜600 | 14.9 |

注：本表损耗率包括造管成型和成型后的深加工两个加工过程的损耗。

- 直流微型电动机加工贸易单耗标准

HDB/JB008-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克/台） | 工艺损耗率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 (铁芯直径mm×片数) |  |  | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 (厚度mm×宽度mm) |  |  |
| 1 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 平形 13×16 |  | 单冲 | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.4×45 | 0.0037 | 46.7 |
|  |  |  |  |  |  | 连冲 |  |  |  | 0.4×82.5 |  | 41.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×88 | 0.0043 | 63.8 |
| 2 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 圆形 13×16单冲 |  |  | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.4×48 | 0.0046 | 40.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×88 | 0.0043 | 63.8 |
| 3 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 平形 15×19单冲 |  |  | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.6×54 | 0.0076 | 47.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×89 | 0.0067 | 64.7 |
| 4 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 圆形 15×19 | 单冲 |  | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.4×54 | 0.0059 | 39.7 |
|  |  |  |  |  | 连冲 |  |  |  |  | 0.4×99 |  | 33.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×89 | 0.0067 | 64.7 |
| 5 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 圆形 15×26单冲 |  |  | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.6×57 | 0.0089 | 44.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×89 | 0.0089 | 64.7 |
| 6 | 直流微型电动机 | 台 | 8501101000 | 平形 15×26单冲 |  |  | 镀锌钢板 | 千克 | 7212200000 | 0.6×57 | 0.0087 | 45.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅电钢片（矽钢片） | 千克 | 7226190000 | 0.5×89 | 0.0089 | 64.7 |

注：1、平形、圆形直流微型电动机侧面示意图：                                      2、机种型号含义：

- 电池用泡沫镍加工贸易单耗标准

HDB/YS011-2009

| 序号 | 成 品 |  |  |  | 原 料 |  |  |  | 净耗 （千克） | 工艺损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 电池用泡沫镍 | 千克 | 7508909000 | 250<面密度<1650g/m2 | 未锻轧非合金纯镍 | 千克 | 7502109000 | Ni>99.9% | 1 | 7.0 |