附件：

138项纺织等行业标准名称及主要内容

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纺织行业 |  |  |  |  |
|  | FZ/T24014-2010 | 印花精梳毛织品 | 本标准规定了印花精梳毛织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。 本标准仅适用于鉴定采用直接印花方法生产的各类机织服用精梳纯毛、毛混纺(羊毛及其它动物纤维含量30%以上)及交织品的品质。 |  |  |
|  | FZ/T54026-2010 | 大豆蛋白复合纤维 | 本标准规定了大豆蛋白复合纤维的技术要求、试验方法、分等、检验规则以及包装、标志、运输和储存等。 本标准适用于线密度为l.2dtex-3.3dtex，长度为等长或不等长的大豆蛋白复合短纤维品质的定等和验收 |  |  |
|  | FZ/T54027-2010 | 超高分子量聚乙烯长丝 | 本标准规定了超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于名义线密度范围在55dtex-3555dtex的超高分子量聚乙烯长丝的鉴定和验收，其他超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。 |  |  |
|  | FZ/T54028-2010 | 蛋白质粘胶短纤维 | 本标准规定了蛋白质粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。 本标准适用于线密度在1.10dtex-6.70dtex的蛋白质粘胶短纤维。其他类型的蛋白质粘胶短纤维可参考使用。 |  |  |
|  | FZ/T54029-2010 | 蛋白质粘胶长丝 | 本标准规定了蛋白质粘胶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于线密度在66.7dtex-333.3dtex的蛋白质粘胶长丝的鉴定和验收。 |  |  |
|  | FZ/T54030-2010 | 有色粘胶短纤维 | 本标准规定了有色粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于用粘胶原液着色法生产的线密度范围为1.10dtex-6.70dtex的有色粘胶短纤维的鉴定和验收。 |  |  |
|  | FZ/T54031-2010 | 有色粘胶长丝 | 本标准规定了纺前着色法生产的有色粘胶长丝的产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存的要求。 本标准适用于纺前着色法生产的有色粘胶长丝品质的鉴定和验收，其线密度范围在55dtex-335dtex。其它类型的有色粘胶长丝可以参照使用。 |  |  |
|  | FZ/T54032-2010 | 洁净高白度粘胶短纤维 | 本标准规定了非织造医疗、卫材等用途的洁净高白度粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于以棉浆、木浆为原料生产的线密度在1.10dtex-6.70dtex，有光、半消光、全消光的非织造医疗、卫材等用途的洁净高白度粘胶短纤维品质的鉴定和验收。 |  |  |
|  | FZ/T54005-2010 | 有色涤纶低弹丝 | 本标准规定了有色涤纶低弹丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装运输和贮存的要求。本标准所指有色涤纶低弹丝是指采用原液着色技术生产的有色涤纶低弹丝。 本标准适用于总线密度55dtex-360dtex、单丝线密度1.0dtex-5.6dtex三角截面、三叶截面、圆形截面、大有光、半消光民用有色涤纶低弹丝，其他有色涤纶低弹丝可参照使用。 | FZ/T54005-1994 |  |
|  | FZ/T54006-2010 | 有色涤纶牵伸丝 | 本标准规定了有色涤纶牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存的要求。本标准所指有色涤纶牵伸丝是指采用原液着色技术生产的有色涤纶牵伸丝。 本标准适用于总线密度为44dtex-330dtex、单丝线密度1.0dtex-5.6dtex的三角截面、三叶截面、圆形截面、大有光、半消光民用有色涤纶牵伸丝。其它有色涤纶牵伸丝可参照使用。 | FZ/T54006-1994 |  |
|  | FZ/T54033-2010 | 锦纶6高取向丝(HOY) | 本标准规定了锦纶6高取向丝(HOY)的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于线密度为8dtex-400dtex，单丝线密度大于1dtex，圆形截面，有光、半消光、全消光丝、复丝、未经加捻和未经压洗定型的民用本色锦纶6高取向丝(HOY)。 |  |  |
|  | FZ/T54034-2010 | 抗菌聚酰胺预取向丝 | 本标准规定了以银离子为载体的抗菌聚酰胺预取向丝的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于以聚己内酰胺或聚己二酰己二胺为原料，添加以银离子为主要成份抗菌剂加工而成的，名义线密度范围为9dtex-240dtex；单丝线密度1.6dtex-10dtex，截面形状为圆形的半消光和全消光的抗菌聚酰胺预取向丝，其他规格产品可参照使用。 |  |  |
|  | FZ/T54035-2010 | 抗菌聚酰胺弹力丝 | 本标准规定了抗菌聚酰胺弹力丝的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于以聚己内酰胺或聚己二酰己二胺为原料，熔融状态中下加入以银离子为主要抗菌成份的抗菌剂加工而成的弹力丝，名义线密度范围为8dtex-200dtex(合股丝指合股前的名义线密度)；单丝线密度1.6dtex-9.0dtex，截面形状为圆形的半消光、全消光长丝。其他规格产品可参考使用。 |  |  |
|  | FZ/T93015-2010 | 转杯纺纱机 | 本标准规定了转杯纺纱机的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于纺制棉、化纤等纯纺及混纺的转杯纺纱机。 | FZ/T93015-2001 |  |
|  | FZ/T93053-2010 | 转杯纺纱机转杯 | 本标准规定了转杯纺纱机转杯的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于转杯纺纱机转杯。 | FZ/T93053-1999 |  |
|  | FZ/T93054-2010 | 转杯纺纱机分梳辊 | 本标准规定了转杯纺纱机分梳辊的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于转杯纺纱机分梳辊。 | FZ/T93054-1999 |  |
|  | FZ/T93069-2010 | 转杯纺纱机转杯轴承 | 本标准规定了转杯纺纱机转杯轴承(直接式)的参数、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于转杯纺纱机转杯轴承。 |  |  |
|  | FZ/T93070-2010 | 转杯纺纱机分梳辊轴承 | 本标准规定了转杯纺纱机分梳辊轴承的参数、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于转杯纺纱机分梳辊轴承。 |  |  |
|  | FZ/T96021-2010 | 倍捻机 | 本标准规定了倍捻机的分类、参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于棉、毛、麻、绢、丝、化纤等纯纺及混纺加捻用的倍捻机。 | FZ/T96021-1998 |  |
|  | FZ/T92054-2010 | 倍捻锭子 | 本标准规定了倍捻锭子的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于棉、毛、麻、绢、丝、化纤等纯纺及混纺加捻用的倍捻锭子。 | FZ/T92054-1996 |  |
|  | FZ/T95002-2010 | 导辊式横穿布热风烘燥机 | 本标准规定了导辊式横穿布热风烘燥机的参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于涤棉织物在树脂整理中的预烘机，也适用于涤棉及中长纤维织物在热熔染色机中经预烘后烘燥用的热风烘燥机。 | FZ/T95002-1992 |  |
|  | FZ/T95012-2010 | 单层拉幅定形机 | 本标准规定了单层拉幅定形机的型式、参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于化纤、混纺织物及平幅针织物、针刺类非织造布的定形机，也适用于加工棉、毛、化纤及其混纺织物的拉幅机。 | FZ/T95012-1999 |  |
|  | FZ/T92055-2010 | 进布装置通用技术条件 | 本标准规定了进布装置的分类、参数、要求和试验方法。 本标准适用于给平幅织物以适当的张力，使其能在正确位置平整地进入后道单元机的染整机械通用装置。 | FZ/T92055-1998 |  |
|  | FZ/T92056-2010 | 织物对中、对边装置 | 本标准规定了织物对中、对边装置的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于在运行情况下有效纠正平幅织物纬向左右移动，使其在设定位置运行的染整机械通用装置。 | FZ/T92056-1998 |  |
|  | FZ/T92057-2010 | 卷布装置通用技术条件 | 本标准规定了卷布装置的分类、参数、要求和试验方法。 本标准适用于将织物卷绕成卷的染整机械通用装置。 | FZ/T92057-1998 |  |
|  | FZ/T92058-2010 | 落布装置通用技术条件 | 本标准规定了落布装置的分类、参数、要求和试验方法。 本标准适用于将平幅织物导出进行落布的染整机械通用装置。 | FZ/T92058-1998 |  |
|  | FZ/T92060-2010 | 吸边器 | 本标准规定了吸边器的分类、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于控制织物纬向移动，使其沿给定位置(水平或垂直)运行的染整机械通用装置。 | FZ/T92060-1998 |  |
|  | FZ/T92066-2010 | 松紧架装置通用技术条件 | 本标准规定了松紧架装置的分类、参数、要求和试验方法。 本标准适用于调节平幅织物和纱线在单元机或相关传动单元间速度差的染整机械通用装置。 | FZ/T92066-1998 |  |
|  | FZ/T93071-2010 | 一步法数控复合捻线机 | 本标准规定了一步法数控复合捻线机的术语和定义、基本参数及主要特性、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以粘胶丝、化纤长丝、短纤等为原料，初捻、复捻两道工序在一台机器上一次完成制线的一步法数控复合捻线机。一步法复合捻线机亦可参照执行。 |  |  |
|  | FZ/T94044-2010 | 自动络筒机 | 本标准规定了自动络筒机的型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于将以天然纤维、化学纤维为原料的线密度为667-4.2tex的纯、混纺单纱或股线络制成筒子的自动络筒机。 | FZ/T94044-1996 |  |